### ABS（炳烯晴一丁二烯一苯乙烯）

| 可供規格 | 板材本色規格 |  | (0.5～30)×1000×2000 (15～200) ×1220×1020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 板材黑色規格 |  | (0.5～12)*1000*2000 (15～100)*610*1020 |  |  |
|  | 棒材(本色/黑色)規格 |  | (1～250)*1000 |  |  |
| 特點：高機械強度及剛性，抗拉強度，剛性適中，潛率強度佳，抗化耐磨表面硬度佳，不受水/堿/無機酸/食品酸堿影響，可用於-50℃至+70℃。低溫時耐衝擊性佳，溫熱時外形及尺寸安定性佳，可電鍍。 缺點：不耐風化，溶於酮液/在氯化碳氫化合物/酯/芳香化合物/醛中會軟化。 用途：模型用材料，易加工，易著色，可電鍍，適於各種零配件加工等。 |  |  |  |  |  |
| 物性 |  | 測試方法 |  | 單位 | 數值 |
| 白度 |  | --- |  | 96 | 88 |
| 光澤度 |  | --- |  | 96 | 96 |
| 拉伸屈服應力（縱、橫） |  | ASTM D-790 |  | MPA | ≥32 |
| 衝擊強度（IZOD）（縱、橫） |  | ASTM D-256 |  | MPA | ≥50 |
| 球壓痕硬度 |  | --- |  | MPA | ≥70 |
| 彎曲模量 |  | ASTM D-790 |  | MPa | 2850 |
| 彎曲強度 |  | ASTM D-790 |  | MPa | 91 |
| 洛氏硬度 |  | ASTM D-785 |  | R | 112 |
| 熱變形溫度 |  | ASTM D-648 |  | ℃ | 91 |
| 維卡軟化溫度 |  | --- |  | ℃ | ≥100 |
| 尺寸變化率 |  | --- |  | % | -20~+5.0 |
| 色：本色、黑色、其他色 |  |  |  |  |  |

### 透明ABS

特點：

透光率可達80%

1,高機械強度及剛性，具備通用級ABS的所有特性.與壓克力相比,具有極佳的韌性,在加工精細零件時,不會出現因應力釋放而導致的脆性斷裂,且更易打磨拋光.與PC相比,打磨拋光後,光澤好,透明度更佳,性價比好,耐溫相對差

2,不受水/堿/無機酸/食品酸堿影響

3,低溫時耐衝擊性佳，溫熱時外形及尺寸安定性佳

缺點：

溶於酮液/在氯化碳氫化合物/酯/芳香化合物/醛中會軟化

在過高或過低溫度下,透明度易受影響,最佳使用於-10℃至+60℃

用途：

模型用材料，易加工，易著色，可電鍍，適於各種零配件加工等。

| 可供規格 | 板材 | (0.5～30)×1000×2000 (15～200) ×1000×600 |
| --- | --- | --- |

物理特性:

| 性能專案 |  | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試資料 | 資料單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理性能 | 吸水性 | 23℃水中24小時 | ASTM D-570 | 0.3 | % |
|  | 比重 | --- | 沉浮法 | 1.08 | --- |
|  | 融熔粘度 | 220℃ | 插入式粘度計 | 3.5～5.0 | ×103泊 |
|  | 熔體流動速率 | 220℃ 10kg | ASTM D-1238 | 19～23 | g/10min |
|  | 燃燒性 | --- | UL-94 | 94HB | --- |
| 機械性能 | 屈服強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 490 | kg/cm2 |
|  | 屈服下的拉伸 | 23℃ | ASTM D-638 | 3.5 | % |
|  | 斷裂強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 380 | kg/cm2 |
|  | 斷裂強度下的拉伸 | 23℃ | ASTM D-638 | 30 | % |
|  | 撓曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 780 | kg/cm2 |
|  | 撓曲極限 | 23℃ | ASTM D-790 | 23500 | kg/cm2 |
|  | 衝擊 強度; 12.7*12.7*62.5mm(帶韌口). 3.2*12.7*62.5mm(帶韌口). | 23℃;0℃;-30℃. 23℃;0℃;-30℃. | ASTM D-256. ASTM D-256. | 9;7;6. 10;7;6. | kg.cm/cm. kg.cm/cm. |
|  | 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 115 | R |
| 熱 性 能 | 熱變形溫度 | 18.56kg/cm2 未退火 | ASTM D-648 | 89 | ℃ |
|  | 線性膨脹係數 | --- | ASTM D-696 | 1.2×10-4 | mm/mm/℃ |