### 聚甲基丙烯酸甲酯(壓克力)	ＰＭＭＡ

特點：光澤性高能做表面拋光，耐侯／撕裂性優於其他塑膠，吸水性小，透光率92％折射率1.49

比擬最佳的光學玻璃，適用－40至＋90℃範圍。溫熱下外形穩定，抗紫外線，良好的電氣及介電性，耐風化性佳，耐無機酸及堿類，脂類碳氫化合物及清潔劑，極佳機械強度，高硬度，高剛性，優異透明度，底吸水率。

缺點：應力切口易受損，抗化學及抗衝擊性差，易碎，機械性屬短期有效，長期使用需在抗拉要求低於1500psi才不會脆裂，耐沖性低，韌性隋溫度變低下降，易受氯化碳氫化合物。芳香族／酯／酮侵蝕。

用途：製造光學，電氣醫療器械，透明模型，標本，裝飾品，假牙，廣告牌等。

| 可供規格(mm)規則板 | (2～100) ×1250×1850 | 可供規格(mm)不規則板 | 厚度:110～550 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可供規格(mm)規則棒 | (Φ8～Φ150)*1000 | 可供規格(mm)不規則棒 | 直徑: Φ160-Φ200 |

各項物理特性：

| 有機玻璃 | 性質 | UNIT | VALUE |
| --- | --- | --- | --- |
| 機械 | 比重 | － | 1.19～1.2 |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ℃ | 140-180 |
|  | 熱成形溫度 | ℃ | 100 |
|  | 線膨脹係數 | Cm/cm/℃ | 6×10 |
| 光學性能 | 透光率 | ％ | 93 |
|  | 屈折率 | － | 1.49 |
| 電氣性能 | 絕緣耐力 | Kv/mm | 20 |
|  | 表面電阻 | Ohm | >10 |
| 其他 | 吸水率 | ％ | 0.3 |
|  | 臭 | － | None |
|  | 味 | － | None |

壓克力耐化藥品性

| 耐化藥品性 |  | 耐溶劑性 |
| --- | --- | --- |
| 硫酸60℃ | 60％至爲安定 | - 在常溫不可侵蝕者： 乙烷、辛烷、石油、（芳香族少量者甲醛40％、乙二醇） 甲醇、乙醇 - 在常溫難溶解但可發生膨脹或缺點者： 丁醇、異丙淳、四氟化碳 - 於常溫可溶解者： 丙酮、苯、甲苯、二氯化乙烯、仿、乙酸乙脂 |
| 鹽酸60℃ | 30％至爲安定 |  |
| 硝酸60℃ | 20％至爲安定 |  |
| 醋酸60℃ | 溶解 |  |
| 氟化氫水 | 不可侵 |  |
| 苛性鈉60℃ | 50％至爲安定 |  |
| 氨水60℃ | 18％至爲安定 |  |
| 氨水60℃ | 20％至這安定 |  |
| 氨水 | 變爲黯然 |  |
| 碘水 | 甚易著色 |  |
| 顔色：透明 |  |  |