### PP(聚丙烯)

優點：

具中等物性強度，抗著色性佳，低比重，可接觸食品，高機

械及抗菌素拉強度，不易碎裂焊合，電氣及抗化學性優，適宜溫度＋5至-－100℃，硬度剛性比PE好且比PE回復狀能力好，抗化性難燃性佳；

缺點：

低切口衝擊強度，零度下變脆，低剛性，低抗氧化，低耐磨性，不能高周波焊合，不易油漆及溶合，不耐候，不適氧化環境及紫外線，輻射能，高溫時會被鹵素，以煙硝酸，活性氧化劑，  芳香族或碳化合物侵蝕。

| 顔色：白色 黑色 其他顏色 | 材料規格：板材、棒材 |
| --- | --- |
| 板材：厚度(0.5～200) 規格：600×1000、1000×2000 |  |
| 棒材：(Φ6～Φ250)、長：1000 |  |

物性：Physical properties

| 物性 PROPERTY | 測試方法 TEST METHOD | 單位 UNITS | 數值 VALUE |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 Density | ASTM D792 |  | 0.91 |
| 熔融流率 Melt Flow Index | ASTM D1238 | G/10min | 1.7 |
| 降伏點拉力強度 Tensile strength at yield | ASTM D638 | Kg/㎡ | 308 |
| 斷裂伸長率 Elongation at Break | ASTM D638 | ﹪ | 10.45 |
| 彎曲彈性係數 Flexaural Stress at Conentional Deflection | ASTM D790 | Kg/㎡ | 14550 |
| 洛氏硬度 Hardness Rockwell R | ASTM D785A |  | 87 |
| 熱變形溫度 Vicat-VSP A/B/50 | ASTN D648 | ℃ | 80～120 |
| 艾氏衝擊強度 Impact-zod Notched (at23 C Kg-cm/cm) | ASTM D256 |  | 9.45 |
| 收縮率 Deformation | ASTM D955 | ﹪ | 1.7 |
| 耐火性 Flammability | U194 |  |  |